|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificatie nr.** | **IC-DOP-NL-EN13139-01** | |
| 1. Product identificatie | Kwartszand / kwartsgrind | |
| 1. Type aanduiding | * **kwartszand 0/1** * **kwartszand 0/2** * **kwartszand 0/3 (0/2)** * **kwartszand 0/4** * **kwartszand 0/5 (0/4)** * **kwartszand 0/7 (0/4)** | |
| 1. Beoogd gebruik | Toeslagmaterialen voor mortel | |
| 1. Naam en contactadres fabrikant | Intracoat B.V.  Klef 6  5763 PG MILHEEZE | T: +31 0493-314850  info@intracoat.nl  www.intracoat.nl |
| 1. Systeem AVCP | 2+ | |
| 1. Notified Body | Kiwa Nederland B.V. (NoBo.nr. 0620) | |
| 1. FPC certificaat | **0620-CPR-91736/01** | |
| 1. Methode van verklaren | Annex ZA.1a | |
| 1. Aangegeven prestatie | De fabrikant verklaart op basis van het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole de volgende prestaties met betrekking tot de onderstaande essentiële kenmerken volgens: **NEN-EN 13139:2002** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Essentiele kenmerken | Prestatie | EN Norm |
| korrelgradering | GF85 | EN 13139 |
| schelpgehalte | SCnr |
| hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm | F3/Cat 1 |
| deeltjesdichtheid | 2,55 – 2,75 Mg/m3 |
| waterabsorptie | 0,5 % |
| chloridegehalte | 0,003 % |
| in zuur oplosbaar sulfaat | AS0,2 |
| totaal zwavelgehalte | <0,05 % |
| bindings- en verhardingsvertraging | voldoet |
| vrijkomende gevaarlijke bestanddelen | NPD |

Toelichting

**NPD**= No Performance Determined (geen prestatie bepaald, indien de desbetreffende kenmerken niet zijn beproefd).

**Intracoat B.V.** verklaard, overeenkomstig de verplichtingen volgens EU Verordening nr. 305/2011 CPR, dat de aangegeven prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Intracoat B.V., aldus ondertekend door:

M. van Ommeren, 1 februari 2018

Directeur, Intracoat B.V.