|  |  |
| --- | --- |
| **Identificatie nr.**  | **IC-DOP-NL-EN13242-01** |
| 1. Product identificatie
 | Kwartszand / kwartsgrind  |
| 1. Type aanduiding
 | * **kwartszand 0/1**
* **kwartszand 0/2**
* **kwartszand 0/3 (0/2)**
* **kwartszand 0/1 (ophoogzand)**
 |
| 1. Beoogd gebruik
 | Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw |
| 1. Naam en contactadres fabrikant
 | Intracoat B.V.Klef 65763 PG MILHEEZE | T: +31 0493-314850info@intracoat.nlwww.intracoat.nl |
| 1. Systeem AVCP
 | 2+  |
| 1. Notified Body
 | Kiwa Nederland B.V. (NoBo.nr. 0620) |
| 1. FPC certificaat
 | **0620-CPR-91736/01** |
| 1. Methode van verklaren
 | Annex ZA.xx |
| 1. Aangegeven prestatie
 | De fabrikant verklaart op basis van het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole de volgende prestaties met betrekking tot de onderstaande essentiële kenmerken volgens: **NEN-EN 13242:2002+A1: 2007** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Essentiele kenmerken | Prestatie | EN Norm |
| categorie korrelgradering | Gf85 | EN 13242 |
| korrelvorm | FInr |
| Gehalte aan schelpen | SCnr |
| hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm | F3 |
| Weerstand tegen verbrijzelen | LAnr |
| Weerstand tegen afslijten | MdeNR |
| Weerstand tegen polijsten | PSVnr |
| Weerstand tegen afslijten van het oppervlakte | AAVnr |
| Weerstand tegen afslijten door spijkerband | AnNR |
| Waterabsorptie | <0,5 % |
| Deeltjes dichtheid | 2,55 – 2,75 Mg/m3 |
| Chloridengehalte | <0,001 % |
| Gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat | AS0,2 |
| Totaal gehalte aan zwavel | <0,1 % |
| Gehalte aan carbonaten | NPD |
| Vorst dooi bestandheid | Fnr |
| Bindings- en verhardingsvertraging | Voldoet |
| Volume stabiliteit | NPD |
| vrijkomende gevaarlijke bestanddelen | NPD |

Toelichting

**NPD**= No Performance Determined (geen prestatie bepaald, indien de desbetreffende kenmerken niet zijn beproefd).

**Intracoat B.V.** verklaard, overeenkomstig de verplichtingen volgens EU Verordening nr. 305/2011 CPR, dat de aangegeven prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Intracoat B.V., aldus ondertekend door:

M. van Ommeren, 1 februari 2018

Directeur, Intracoat B.V.